Entretien d’une chaussée orniérée

Contenu

1.	Le cas d’étude	1

1.1	Problématique	1

1.2	Présentation	3

1.3	Investigations réalisées	3

2.	La section globale ERASMUS	5

3.	Les sections-témoins	7

4.	Traitement par ERASMUS	12

4.1	Description du cas	12

4.2	Traitement	12

4.3	Base de techniques et prix	13

4.4	Résultats obtenus	14

# Le cas d’étude

Problématique

Route du réseau secondaire dont la section d’étude est située hors agglomération à l’entrée Est d’une agglomération de près de 61 000 habitants.

La section de chaussée étudiée est fortement orniérée.

Présentation

Route du réseau secondaire

Section située hors agglomération

Entrée Est d’une agglomération de près de 61 000 habitants

Chaussée à 2 voies

Trafic : 537 PL par sens

Largeur actuelle : 7,50m

Longueur de la section 6000m

Accotements de 2m de largeur

Assainissement par fossés d’absorption

Investigations réalisées

Les dégradations

Orniérage :

  - Etendue : 100%

  - Profondeur : 3 cm

  - Saison apparition : été

Fissures transversales franches 1/100m

Glaçage généralisé

Plumage localisé (apparition fin d’hiver)

Structure type :

Sol A2

Fondation: GNT sur 15 cm

Base GH sur 20 cm en 1975

Roulement en BB sur 6 cm en 1975

Renforcement en GB sur 8 cm en 1990

Roulement en ES en 1990

Renouvellement de couche de surface en ES en 2009

Déflexion : Moyenne = 17/100 / Caractéristique: 44/100

5 carottages réalisés en fonction des dégradations :

# La section globale ERASMUS

Les panneaux sont renseignés aussi précisément que possible :

Le panneau Général :

Le Climat :

Le Trafic :

La Déflexion :

La Coupe transversale :

Le Cahier des charges :

# Les sections-témoins

Les panneaux sont renseignés précisément en fonction de chacune des carottes :

Le panneau Général :

  - Avec en particulier la localisation de la carotte.

Le panneau Essais :

  - Avec la caractérisation du Carottage :

Le panneau Dégradations :

Avec notamment de l’orniérage :

Et du plumage :

Le panneau Structure :

La deuxième section-témoin :

La troisième section-témoin :

La quatrième section-témoin :

La cinquième section-témoin :

Les 5 sections-témoins sont ainsi représentées dans l’interface de l’étude :

En vue simple

En vue panoramique

# Traitement par ERASMUS

Description du cas

Le cas d’étude est composé de 5 sections-témoins :

Représentation de l’étude dans ERASMUS en vue panoramique

Traitement

L’orniérage présent sur la totalité de l’itinéraire conduit à envisager de fraiser la couche de BB orniérée, et donc d’orienter ERASMUS vers des solutions de ce type. Des solutions en rechargement sont possibles, à condition de recharger par des couches d’une épaisseur importante.

Le traitement de ce cas comprend deux phases ou plus :

Mise à disposition, dans la base de techniques et de prix, des techniques de fraisage, et l’alléger en Enduits, Enrobés de surface et Enrobés de base.

Recherches de conceptions avec analyse d’étude.

Base de techniques et prix

Enduits : un enduit bicouche

Enrobés de surface : un BBSG

Enrobés de base : un GB classe 3

Autres techniques :

Résultats obtenus

Recherche de conceptions par ERASMUS :

Recherche des conceptions par catégorie de matériaux :

Recherche ERASMUS :

Ne pas définir de seuil :

Demander l’analyse de l’étude :

A l’issue de l’analyse de l’étude, 4 solutions de conception sont proposées par ERASMUS :

  - dont 2 qui ne conviennent pas sur toutes les carottes :