Entretien d’une chaussée renforcée et élargie en 1975

Contenu

1.	Le cas d’étude	1

1.1	Problématique	1

1.2	Présentation	3

1.3	Investigations réalisées	3

2.	La section globale ERASMUS	7

3.	Les sections-témoins	9

4.	Traitement par ERASMUS	15

4.1	Description du cas	15

4.2	Traitement	15

4.3	Base de techniques et prix	16

4.4	Résultats obtenus	17

4.5	Solution proposée	20

# Le cas d’étude

Problématique

Il s’agit d'une chaussée à 2 voies, située hors agglomération.

La chaussée a été renforcée et élargie en 1975, et des dégradations sont apparues depuis 2010, notamment sur la partie élargie.

Présentation

Section située hors agglomération

Chaussée à 2 voies renforcée et élargie en 1975

Trafic : 2973 V/j dont 119 PL par sens

Largeur actuelle : 6,50 m

Dégradations en rive apparues depuis 2010

Assainissement : dérasement ponctuel des accotements herbeux, présence de fossés

Investigations réalisées

Schéma itinéraire :

Déflexion effectuée à la poutre BenkelMan en mars 2016 sur les carottes :

|  | Valeur en axe | Valeur en rive |
| --- | --- | --- |
| C1 | 29/100 | 41/100 |
| C2 | 71/100 | 86/100 |
| C3 | 47/100 | 79/100 |
| C4 | 6/100 | 28/100 |
| C5 | 39/100 | 57/100 |
| C6 | 28/100 | 53/100 |
| C7 | 35/100 | 70/100 |

7 carottages réalisés : Dans ERASMUS, positionnement des carottes dans le profil en travers :

Diagnostics ERASMUS :

Sur C2 :

Sur C3 :

Sur C5 :

# La section globale ERASMUS

Les panneaux sont renseignés aussi précisément que possible :

Le panneau Général :

Le Climat :

Le Trafic :

La Déflexion :

Le carottage :

La Coupe transversale :

Le Cahier des charges :

# Les sections-témoins

Les panneaux sont renseignés précisément en fonction de chacune des carottes :

Le panneau Général :

  - Avec en particulier la localisation de la carotte.

Le panneau Essais :

  - Avec la caractérisation de la Déflexion :

  - Et du Carottage :

Le panneau Dégradations :

  - Avec notamment du Faïençage :

  - Et de l’Affaissement de rive :

Le panneau Structure :

La carotte C2 :

La carotte C3 :

La carotte C4 :

La carotte C5 :

La carotte C6 :

La carotte C7 :

Les 7 sections-témoins sont ainsi représentées dans l’interface de l’étude :

En vue simple

En vue panoramique

# Traitement par ERASMUS

Description du cas

Le cas d’étude est composé de 7 sections-témoins :

Représentation de l’étude dans ERASMUS en vue panoramique

Traitement

Les dégradations en rive apparues depuis 2010 sur la totalité de l’itinéraire conduit à orienter ERASMUS vers des solutions de retraitement en place.

Le traitement de ce cas comprend deux phases ou plus :

Ajouter dans la base de techniques et de prix les Enrobés de retraitement.

Recherches de conceptions avec analyse d’étude.

Base de techniques et prix

Enduits : Aucun enduit

Enrobés de surface : Un seul enrobé de surface – Pas de BB très mince

Enrobés de base : Un GB classe 3 – Les techniques de retraitement en place

Résultats obtenus

Recherche de conceptions par ERASMUS :

Recherche des conceptions par catégorie de matériaux :

Ne pas définir de seuil :

Recherche ERASMUS :

Demander l’analyse de l’étude :

A l’issue de l’analyse de l’étude, 3 solutions de conception sont proposées par ERASMUS :

  - dont 2 conviennent sur toutes les carottes :

Solution 1 : 6 BBSG + Retraitement à l’émulsion sur 5 cm

Solution 2 : Fraisage + 6 BBSG + 8 GB

Vue par gamme de solutions

Vue par position transversale (Solution 1)

Vue par position transversale (Solution 2)

Solution proposée

Choix de la solution : Retraitement à l’émulsion de bitume et BBSG

Inclure dans le marché de travaux un curage de l’ensemble des fossés

Une visite de la section est à programmer pour vérifier l’évolution des dégradations des rives de chaussée

Avantages de la solution choisie :

Le calcul de la durée de vie est très supérieur au cahier des charges

Solution qui réduit le nombre d’interfaces existantes

Solution qui devrait permettre de ne plus revoir apparaître de fissures transversales

Solution  très économe en matériaux d’apport

Faibles travaux de remise à niveau des accotements

Inconvénients de la solution choisie :

Solution à réaliser de mai à début septembre

Solution qui nécessite une neutralisation de la zone de travaux et une durée de déviation plus importante (murissement 15 à 20 jours)

Attention particulière à porter sur l’APL après retraitement, avant mise en œuvre de la couche de roulement