Réhabilitation d’une chaussée urbaine avec reconstruction

Contenu

1.	Le cas d’étude	1

1.1	Problématique	1

1.2	Présentation	2

1.3	Investigations réalisées	2

2.	La section globale ERASMUS	3

3.	Les sections-témoins	4

4.	Traitement par ERASMUS	9

4.1	Description du cas	9

4.2	Traitement	9

4.3	Base de techniques et prix	10

4.4	Résultats obtenus	11

4.5	Démarche suivie	11

# Le cas d’étude

Problématique

Rocade de contournement d’agglomération présentant de nombreuses réparations sur voie lente (fraisage sur 14cm et mise en œuvre de 8cm GB classe3 et 6cm de BBSG classe3) :

Faïençage sur voie lente avec remontées de boues blanches : 15%

Fissures transversales : 5/100m

Fissures longitudinales : 2%

Présentation

Partie de rocade de contournement d’agglomération

2 x 2 voies construite en 1988

Trafic 2018 : 11800 V/j (sens +)

Section de 895 m à étudier

Largeur actuelle : 7,60 m

Assainissement : chaussée bordurée, présence d’assainissement

Avec :

Contrainte de seuil à 0cm

Contrainte de gel

Investigations réalisées

Mesures de déflexion réalisées en Février 2017 :

Type d’appareil : Flash

Valeur des pics : 85/100

Valeur écrêtée : 30/100

4 carottages dont trois sur une chaussée fissurée et un sur une chaussée fracturée :

# La section globale ERASMUS

Les panneaux sont renseignés aussi précisément que possible :

Le panneau Général :

Le Climat :

Le Trafic :

La Déflexion :

La Coupe transversale :

Le Cahier des charges :

# Les sections-témoins

Les panneaux sont renseignés précisément en fonction de chacune des carottes :

Le panneau Général :

  - Avec en particulier la localisation de la carotte.

Le panneau Essais :

  - Avec la caractérisation de la Déflexion :

  - Avec la caractérisation du Carottage :

Le panneau Dégradations :

Avec notamment du Faïençage sur BDR :

Le panneau Structure :

La deuxième section-témoin :

La troisième section-témoin :

La quatrième section-témoin :

Les 4 sections-témoins sont ainsi représentées dans l’interface de l’étude :

En vue simple

En vue panoramique

# Traitement par ERASMUS

Description du cas

Le cas d’étude est composé de 4 sections-témoins :

Représentation de l’étude dans ERASMUS en vue panoramique

Traitement

Il comprend deux phases ou plus :

Une première phase de recherches de conceptions avec analyse d’étude.

ERASMUS ne trouvant pas de solution de conception sur la carotte fracturée.

Une deuxième phase de recherches de conceptions avec analyse d’étude.

En imposant à ERASMUS d’investiguer sur des solutions de reconstruction.

Base de techniques et prix

Enrobés de surface :

Enrobés de base :

Autres techniques :

Résultats obtenus

ERASMUS ne trouve pas de solution pour la carotte C1 fracturée.

Démarche suivie

Première phase :

Recherche des conceptions par catégorie de matériaux :

Demander l’analyse de l’étude :

2 solutions de conception sont proposées par ERASMUS dont aucune ne convient à la carotte C1 :

Ces résultats montrent qu’en rive la chaussée nécessiterait des solutions de fraisage pour des conceptions sans doute moins onéreuses.

Modification de l’étude pour imposer à ERASMUS d’investiguer sur des solutions de reconstruction

Créer un cas fictif de construction :

  - Bouton [Créer un cas] du panneau Détail de l’étude :

  - Le cas doit être cas de construction :

  - Avec un module Sol de 50 MPa :

  - Représentation de l’étude :

Vue simple

Vue panoramique

Vérifier dans la base de techniques et de prix la présence de la « GNT Plateforme » :

Initialiser les conceptions de panneau Conceptions :

  - Bouton [Initialiser les conceptions] :

  - Fenêtre de confirmation :

Deuxième phase :

Recherche des conceptions par catégorie de matériaux :

A l’issue de l’analyse de l’étude de cette deuxième phase, 4 solutions de conception sont proposées par ERASMUS dont 2 solutions de reconstruction sur la seule carotte C1 :