## Slide 1: Quelques rappels sur les techniques de retraitement à l’émulsion de bitume et leurs prises en compte dans ERASMUS

## Slide 2
Plan de l’exposé
Le processus de retraitement en place
Avantages et limites de ces techniques
Consommation d’énergie, Emissions GES
Les documents de références
Classification des retraitements
Dénomination des retraitements dans ERASMUS
Critères de dimensionnement
Couches de roulement sur retraitements
Introduction des différentes classes de retraitement dans ERASMUS
Exemple d’application d’ERASMUS pour élaborer des conceptions avec retraitements

## Slide 3
Joël Conan 2009

## Slide 4
Diminution des travaux annexes (rehaussement des accotements),,
Marc-Stéphane Ginoux 2010

## Slide 5
Marc-Stéphane Ginoux 2010

## Slide 6
J. F. Lafon

## Slide 7
J. F. Lafon

## Slide 12
Classification des retraitements à l’émulsion de bitume

## Slide 13
% de mat. bitumineux à retraiter < 75%
Classe de retraitement I
10 à 15 cm
Nécessité d’avoir une GNT « propre »
Retraitement généralement de faible compacité :
caractéristiques mécaniques faibles

## Slide 14
% de mat. bitumineux à retraiter de 75 à 90 %
Classe de retraitement II1
Nécessité d’avoir une GNT « propre »
Amélioration de la compacité vis-à-vis de la Classe 1 :
caractéristiques mécaniques moyennes
Retraitement classe II1
(1,1 à 1,3) x H1 5 à 12 cm

## Slide 15
% de mat. bitumineux à retraiter de 75 à 90 %
Classe de retraitement II1
(1,1 à 1,3) x H1 5 à 12 cm
Solution intéressante pour résoudre les problèmes liés aux fissurations dégradées des Assises Traitées aux Liants Hydrauliques provoquées par la partie supérieure désagrégée

## Slide 16
% de mat. bitumineux à retraiter > 90 %
Classe de retraitement II2
Solution intéressante pour résoudre les problèmes de décollement des matériaux bitumineux du support en MTLH
5 à 12 cm

## Slide 17
% de mat. bitumineux à retraiter 100 %
Classe de retraitement III
Recyclage de la surface bitumineuse et régénération du liant
5 à 12 cm

## Slide 18
Caractéristiques mécaniques des retraitements
Fonction :
du % d’agrégat bitumineux
Rc Duriez
< 75 %
1
2

## Slide 19
Dénomination des retraitements dans ERSAMUS
Classe retraitement | Module à 15°C en MPa | Dénomination
I | 1500 | Retr_CIa
 | 2500 | Retr_CIb
II1 | 2000 | Retr_CII1a
 | 3000 | Retr_CII1b
II2 | 3000 | Retr_CII2a
 | 4000 | Retr_CII2b
III | 4000 | Retr_CIII

## Slide 20
Critères de dimensionnement
CR
CR
Retr CI ou CII
Retr CIII
Anc. Enrobé
GNT
GNT
Sol
Sol
ez
eT
eT
ez

## Slide 21
Couches de surface sur les retraitements
Guide tech. Retrait. 2003

## Slide 22
Couches de surface sur les retraitements
Guide Technique Diag. Renf. 2016

## Slide 23
Couches de surface sur les retraitements
 | T4 | T3 | T2 | T1
GT Retr. 2003 | ES MBCF | ES MBCF BBTM | ES MBCF BBTM BBM | BBTM BBM
GT Renf. 2016 | ES* MBCF* 6 BB | 6BB | 6BB* 8BB | 
* Durée courte

## Slide 24
Introduction des différentes classes de retraitement dans ERASMUS

## Slide 25
Introduction des différentes classes de retraitement dans ERASMUS

## Slide 26
Introduction des différentes classes de retraitement dans ERASMUS

## Slide 27: Le retraitement en place des enrobés à l’émulsion de bitume dans ERASMUS
Toutes les conditions vues précédemment sont prises en compte
Classes des matériaux
  Voir Etools Technique
Profondeurs de retraitement
Les conditions vis-à-vis des interfaces décollées
Critères de dimensionnement
  Epsi Z sur le sol
  Epsi T partie inf. de la Couche de Roulement

## Slide 28
ERASMUS
Exemple de conceptions retenant les techniques de retraitement à l’émulsion de bitume

## Slide 29
Présentation de la route
Route départementale
En zone périurbaine
Rase campagne
2 chaussées, 2 voies
Trafic 2022 : 8215 veh./j dont 4% PL
164 PL/J/sens
Largeur : 3,5 m / voie

## Slide 30
Historique
Construction ~ 1981
    2 types de structures
    Bitumineuse
    Mixte
Dernier revêtement : 2008
Qq purges en GB

## Slide 31
Investigations réalisées
Mesures de déflexion au déflectographe 03 dans les deux sens
Relevés de dégradation type M2
Mesures des déformations transversales (TUS)
Mesures d’uni à l’APL
Carottages  150
Analyses d’amiante

## Slide 32
Schéma itinéraire

## Slide 33
Schéma itinéraire
Faibles déflexions

## Slide 34
Schéma itinéraire
Faibles déflexions
Fissurations très élevées

## Slide 35
Carottage 1 dans une zone réparée
Présence de faïençage
13 Mat. Bit.

## Slide 36
Carottage 2, structure mixte
Proche d’une fissure transversale
20 GC
10 Mat. Bit.
10,5 Mat. Bit.
2,5 BB

## Slide 37
Carottage 4, structure mixte
Fissuration hors bande de roulement
20 Mat. Bit.
21 GC

## Slide 38
Carottage 3, structure bitumineuse
Sur zone fissurée longitudinalement
Fissuration par le haut

## Slide 39
Synthèse des investigations
Structures bitumineuse et mixte de 1981 entretenues en 2008
Qq purges en GB
Déflexions :
  < 10/100 mm sur la majorité de la section
  40/100 mm et qq pointes à 90/100mm dans la zone purgée
Fissuration longitudinale dans et hors des BdR,
Faïençage dans les BdR

## Slide 40
Découpage en zones homogènes
3
2
1
4
1

## Slide 41
Application d’ERASMUS

## Slide 43
ES | 
4 BBM | 
4 BBM + 8 GB3 Fraisage 8 | 
4BBM 5 retr_CIIb | 
4 BBM 13 retr_CIIb | 

## Slide 45
es-b | 1 ans - Fatigue de GNT-PLATEFORME (1981) Déformation admissible | > 50 ans | Fatigue de Grave ciment (1981) D= 39.22 | > 50 ans
4 bbdcm | Fatigue de GNT-PLATEFORME (1981) Déformation admissible | Problème heuristique de BB discontinu couche mince Epaisseur mini si couche en dessous fissurée | Fatigue de Grave ciment (1981) D= 38.79 | > 50 ans - bbdcm D= 0.00 (25.%)
5 FR + 8 gb-0/14-C3 + es-b | 10 ans - Fatigue de GNT-PLATEFORME (1981) Déformation admissible | > 50 ans - gb-0/14-C3 D= 0.00 (25.%) | > 50 ans - gb-0/14-C3 D= 0.08 (25.%) | > 50 ans - gb-0/14-C3 D= 0.00 (25.%)
8 FR + 8 gb-0/14-C3 + 4 bbdcm | 13 ans - gb-0/14-C3 D= 0.45 (25.%) | > 50 ans - gb-0/14-C3 D= 0.00 (25.%) | > 50 ans - gb-0/14-C3 D= 0.05 (25.%) | > 50 ans - gb-0/14-C3 D= 0.00 (25.%)
8 FR + 11 gb-0/14-C3 + es-b | 12 ans - Conception Sur élévation 1. | > 50 ans - gb-0/14-C3 D= 0.00 (25.%) | > 50 ans - gb-0/14-C3 D= 0.05 (25.%) | > 50 ans - gb-0/14-C3 D= 0.00 (25.%)
5 retr_CII2b + es-b | 2 ans - Fatigue de GNT-PLATEFORME (1981) Déformation admissible | > 50 ans - retr_CII2b D= 0.00 (25.%) | > 50 ans - retr_CII2b D= 0.00 (25.%) | > 50 ans - retr_CII2b D= 0.00 (25.%)
5 retr_CII2b + 4 bbdcm | 8 ans - Fatigue de GNT-PLATEFORME (1981) Déformation admissible | > 50 ans - retr_CII2b D= 0.00 (25.%) | > 50 ans - retr_CII2b D= 0.00 (25.%) | > 50 ans - retr_CII2b D= 0.00 (25.%)
13 retr_CII2b + 4 bbdcm | 14 ans - retr_CII2b D= 0.01 (25.%) | > 50 ans - retr_CII2b D= 0.00 (25.%) | > 50 ans - retr_CII2b D= 0.00 (25.%) | > 50 ans - retr_CII2b D= 0.00 (25.%)

## Slide 46
es-b | 1 ans - Fatigue de GNT-PLATEFORME (1981) Déformation admissible | > 50 ans
4 bbdcm | Fatigue de GNT-PLATEFORME (1981) Déformation admissible | Problème heuristique de BB discontinu couche mince Epaisseur mini si couche en dessous fissurée
5 FR + 8 gb-0/14-C3 + es-b | 10 ans - Fatigue de GNT-PLATEFORME (1981) Déformation admissible | > 50 ans - gb-0/14-C3 D= 0.00 (25.%)
8 FR + 8 gb-0/14-C3 + 4 bbdcm | 13 ans - gb-0/14-C3 D= 0.45 (25.%) | > 50 ans - gb-0/14-C3 D= 0.00 (25.%)
8 FR + 11 gb-0/14-C3 + es-b | 12 ans - Conception Sur élévation 1. | > 50 ans - gb-0/14-C3 D= 0.00 (25.%)
Détail

## Slide 47
Solutions par zone
4 BBM
Fraisage 8
+ 8 GB3
Sous surveillance
ou ES ou BBTM
4 BBM
retr_CIIb
5
13
5

## Slide 48
Conclusion
ERASMUS permet d’élaborer des conceptions à partir des différentes classes de retraitement en place à l’émulsion pour les différents types de structure

## Slide 49
Conclusion
Ces techniques de retraitement nécessitent des études préalables sur les matériaux en place et doivent faire l’objet d’un projet

## Slide 50
Conclusion
Rappelons que ces techniques de retraitement permettent des gains:
  de consommation d'énergie
  d’émission de GES

## Slide 51
Merci de votre attention