## Slide 1: Etablissement du plan de carottage (lors d’une étude de renforcement) Préconisation du GTRC

## Slide 2
Objectifs des carottages
Implantation des carottages
  Découpage de l’itinéraire en zones homogènes
  Définition des sections tests
  Localisation des carottages

## Slide 3
  Déterminer les caractéristiques générales des couches
  Observer l’origine et la propagation des fissures
  Déterminer l’origine de l’orniérage
  Expliquer les défauts des points singuliers
  Permettre la modélisation de la structure du point de carottage
Objectifs des carottages

## Slide 4
  Déterminer les caractéristiques générales des couches
  Observer l’origine et la propagation des fissures
  Déterminer l’origine de l’orniérage
  Expliquer les défauts des points singuliers
  Permettre la modélisation de la structure du point de carottage
Objectifs des carottages

## Slide 5
  Déterminer les caractéristiques générales des couches
    Nature des matériaux
    Épaisseurs
    Qualité des matériaux
Objectifs des carottages

## Slide 6
  Déterminer les caractéristiques générales des couches
    Nature des matériaux
    Épaisseurs
    Qualité des matériaux
Objectifs des carottages

## Slide 7
  Déterminer les caractéristiques générales des couches
    Nature des matériaux
    Épaisseurs
    Qualité des matériaux
    Qualité des interfaces
Objectifs des carottages

## Slide 8
  Déterminer les caractéristiques générales des couches
    Nature des matériaux
    Épaisseurs
    Qualité des matériaux
    Qualité des interfaces
Objectifs des carottages

## Slide 9
  Déterminer les caractéristiques générales des couches
Objectifs des carottages
nature | épaisseur | qualité | interface
BBDr | 3 cm | saine | collée
BB | 9,5 cm | saine | décollée
BB | 6,5 cm | saine | décollée
GB | 15 cm | saine | collée

## Slide 10
  Déterminer les caractéristiques générales des couches
  Observer l’origine et la propagation des fissures
  Déterminer l’origine de l’orniérage
  Expliquer les défauts des points singuliers
  Permettre la modélisation de la structure du point de carottage
Objectifs des carottages

## Slide 11
  Observer l’origine et la propagation des fissures
Objectifs des carottages

## Slide 12
  Observer l’origine et la propagation des fissures
Objectifs des carottages
Par le haut
Par le bas
Par le haut ou le bas de l’interface

## Slide 13
  Déterminer les caractéristiques générales des couches
  Observer l’origine et la propagation des fissures
  Déterminer l’origine de l’orniérage
  Expliquer les défauts des points singuliers
  Permettre la modélisation de la structure du point de carottage
Objectifs des carottages

## Slide 14
  Déterminer l’origine de l’orniérage des couches bitumineuses
Objectifs des carottages

## Slide 15
  Déterminer l’origine de l’orniérage
Objectifs des carottages
Mise en évidence de la couche qui crée l’orniérage

## Slide 16
  Déterminer les caractéristiques générales des couches
  Observer l’origine et la propagation des fissures
  Expliquer les défauts des points singuliers
  Permettre la modélisation de la structure du point de carottage
Objectifs des carottages

## Slide 17
  Expliquer les défauts des points singuliers
    Arrachements, nids de poule après un cycle gel/dégel
Objectifs des carottages

## Slide 18
  Expliquer les défauts des points singuliers
    Structure sans surlargeur
Objectifs des carottages
Présence de fissures en rive

## Slide 19
  Expliquer les défauts des points singuliers
    Structure sans surlargeur
Objectifs des carottages

## Slide 20
  Expliquer les défauts des points singuliers
    Structure présentant des dégradations et des déflexions différentes en rive et en axe
Objectifs des carottages

## Slide 21
  Expliquer les défauts des points singuliers
    Structure présentant des dégradations et des déflexions différentes en rive et en axe
Objectifs des carottages

## Slide 22
  Déterminer les caractéristiques générales des couches
  Observer l’origine et la propagation des fissures
  Déterminer l’origine de l’orniérage
  Expliquer les défauts des points singuliers
  Permettre la modélisation de la structure du point de carottage
Objectifs des carottages

## Slide 23
  Permettre la modélisation de la structure du point de carottage
Objectifs des carottages
Pour chacune des couches :
  Natures, épaisseurs, interfaces, qualités,
  Années de réalisation
Trafics PL subis
Déflexion et dégradations au niveau du carottage
Détermination des modules, des dommages de chacune des couches

## Slide 24
Implantation des carottages
  Découpage de l’itinéraire en zones homogènes
  Définition des sections tests
  Localisation des carottages

## Slide 25
Implantation des carottages
  Découpage de l’itinéraire en zones homogènes
  Définition des sections tests
  Localisation des carottages

## Slide 26
Implantation des carottages
  Découpage de l’itinéraire en zones homogènes

## Slide 27
Implantation des carottages
  Découper l’itinéraire en zones homogènes en fonction :
    Des structures (type, historique)
    De l’environnement (largeurs, drainage)
    De l’état visuel de surface
    De la déformabilité de la chaussée sous charge
    Des épaisseurs des couches

## Slide 28
Implantation des carottages
  Nota important : pour les routes secondaires, peu documentées , le découpage de l’itinéraire en zones homogènes sera principalement fonction :
    De l’environnement (largeurs, drainage)
    De l’état visuel de surface
    De la déformabilité de la chaussée sous charge

## Slide 29
Implantation des carottages
L’état visuel de surface doit être relevé suivant :
  la méthode d’essai LPC 38-2 « Relevé des dégradations de surface des chaussées »
Bien différencier les BdR et le reste

## Slide 30
Implantation des carottages
Les investigations réalisées en continu :
  déflexions, rayon de courbure
  dégradations
peuvent être découpés en classes et par la même aider à la détermination des zones homogènes
    Classes de déflexion
    Classes de fissuration/faïençage
    Classes d’orniérage

## Slide 31
Implantation des carottages
dans les sections témoins
Déterminations de sections témoins dans les zones homogènes pour y placer les carottages
Nota : la section témoin est parfois la zone homogène

## Slide 32
Implantation des carottages
dans les sections témoins
Les carottages sont implantés en fonction du niveau de dégradation sur :
  les zones saines
  sur les fissures dans les bandes de roulement
  sur les fissures hors des bandes de roulement

## Slide 33
Implantation des carottages
dans les sections témoins
Le nombre de carottage, sur les sections témoins, est généralement compris entre 6 et 9 en fonction du type de structure

## Slide 34
Implantation des carottages
dans les sections témoins
Implantation des carottages pour les chaussées bitumineuses
La classe Fi est fonction de l’étendue des FL et Faï

## Slide 35
Implantation des carottages
dans les sections témoins
Le Guide « Diagnostique et conception des renforcements de chaussées » indique l’implantation des carottages pour les chaussées :
  Souples
  Bitumineuses
  A assises traitée aux liants hydrauliques
  Mixtes
  A structures inverses

## Slide 36
Implantation des carottages
dans les sections témoins
Des implantations complémentaires sont à prévoir pour
  Déterminer l’origine d’orniérage
  Expliquer les défauts des points singuliers

## Slide 37
Implantation des carottages
dans les sections témoins
Pour les structures ayant des problèmes de seuil (obligation de recourir au fraisage), s’il y a des suspicions de décollements dans les couches supérieures, celles-ci devront être validée par des carottages

## Slide 38
Implantation des carottages
dans les traverses
Des implantations complémentaires sont à prévoir pour les études en traverse
  Hétérogénéité des structures, présence de :
    Tranchées
    Élargissements
    Regards
    Purges

## Slide 39
Implantation des carottages
dans les sections témoins
  Ces hétérogénéités doivent être bien identifiées (par des carottages) afin d’éviter de découvrir des problèmes supplémentaires lors de la réalisation des travaux

## Slide 40
Exemple d’implantation des carottages en traverse

## Slide 41
Importance dans l’exécution et exploitation des carottages

## Slide 42
Importance dans l’exécution et exploitation des carottages
Les matériaux ainsi que les interfaces ne doivent pas être dégradés par le carottage
Carotteuse et carottier en « bon état »
Diamètre du carottier ≥ 140 mm
- Absence de vibration …

## Slide 43
Conclusions
Importance des carottages réalisés
L’application d’ERASMUS au niveau de chaque carottage permettra de déterminer pour chacune des couches :
  ses caractéristiques mécaniques,
  son endommagement

## Slide 44
Conclusions
Importance des carottages réalisés
Pour les zones homogènes en bon état, on détermine leurs durées vie résiduelles.
Pour les autres zones, les solutions d’entretien sont fonction du cahier des charges du Maitre Ouvrage.

## Slide 45
Merci de votre attention