## Slide 1: Prise en compte de l’évolution de structure (dommages, modules…)

## Slide 2
Comment prévoir l’évolution de structures présentant :
  principalement des fissurations de surface
  des faibles déflexions

## Slide 3
Plan de l’exposé
Cas d’une structure souple ayant reçu de nombreux entretiens
Cas d’une structure bitumineuse épaisse

## Slide 4
Présentation de la structure souple
Longueur : 3 km
Largeur : 6,50 m
Trafic : 210 PL/J/voie en 2020
Structure Souple à l’origine
BB | 2010
MB | 1999
MB | 1991
MB | 1983
MB | 1975
ES + Semi pénétration | 1950
GNT | 1950

## Slide 5
Investigations réalisées
Mesures de déflexion au déflectographe 03 dans les deux sens
Relevés de dégradation type M2
Uni transversal et longitudinal
Carottages  150

## Slide 6
Schéma itinéraire

## Slide 7
Schéma itinéraire
Synthèse
Déflexions :
  95 % des valeurs < 45/100 mm
Dégradations
  Fissuration longitudinale généralisée sur les 2 voies

## Slide 8
Carottages en BdR
Sur FL
Fis de surf.
Sur FL
Fis de surf.
Proche de FL

## Slide 9
Données complémentaires
Ce tronçon a fait l’objet d’études en 1987 et en 2009

## Slide 10
S.I. de 1987

## Slide 11
S.I. de 1987
Présence de nombreuses réparations et de déformations.
Eu égard au niveau de déflexion, les matériaux bitumineux antérieurs à 1987 devaient être fissurés

## Slide 12
Application d’ERASMUS

## Slide 13
Diagnostic au niveau du premier carottage
Proche de FL
Fissuration thermique
MB fissuré en 1987

## Slide 14
Diagnostic au niveau du premier carottage
Proche d’une fis. de surface
}

## Slide 15
Diagnostic au niveau du premier carottage
Proche d’une fis. de surface
}
Dommage faible

## Slide 16
Diagnostic au niveau du premier carottage
Proche d’une fis. de surface
}
Faible évolution du module

## Slide 17
Diagnostic au niveau du premier carottage
Proche d’une fis. de surface
Les caractéristiques générales des couches fournies par le carottage
Les données du diagnostic élaboré par ERASMUS
    Confirment que les dégradations sont principalement liées au phénomène de fissuration par le haut, dû aux caractéristiques des enrobés (granulats, liants, compacité..) et au trafic PL

## Slide 18
Diagnostic au niveau des 2 autres carottages
Sur FL
Fis de surf.
Sur FL
Fis de surf.
L’analyse par ERASMUS : sur les deux autres carottes conduit aux mêmes résultats

## Slide 19
Conclusions pour le cas de la structure souple ayant reçu de nombreux entretiens
L’étude de cette structure :
à faible déflexion,
présentant une fissuration longitudinale importante,
identifiée par des carottages,
à l’aide d’ERASMUS, a permis de préciser son faible endommagement et de préconiser un entretien mince de type E.S. ou E.S. + BBTM pour des raisons de confort

## Slide 20
Présentation de la structure bitumineuse épaisse
Trafic : 2200 PL/J/voie en 2005

## Slide 21
Eléments disponibles en 2005
Mesures de déflexion au déflectographe 03
Relevés de dégradation type M2
Uni transversal et longitudinal
Carottages  150

## Slide 22
Mesures de déflexion
Defcartéristique = 26/100 mm
Quelques pointes à 40/100 mm

## Slide 23
Dégradations en %

## Slide 24
Carottages 2005
 | Carotte | L11 | L2 | L12 | L3
BBDr 1994 | H | 3 | 5 | 2.5 | 2
 | État | S | F | S | S
 | interface | C | C | C | C
BBSG 1977 | H | 12 | 13 | 11 | 10.5
 | Etat | S | F | S | S
 | interface | C | C | C | D
BBSG 1972 | H | 6.5 | 9 | 3.5 | 5.5
 | Etat | S | F | S | S
 | Interface | C | D | C | D
GB 1972 | H | 17 | 19 | 17 | 10
 | dégradations | RAS | Ft C | RAS | FAÎ

## Slide 25
Carottages 2005
Sur faïençage
Zone bon état

## Slide 26
Carottages 2005
Sur faïençage

## Slide 27
Application d’ERASMUS

## Slide 28
Evolution des dommages au niveau de la carotte L11 zone en bon état
Résultat du diagnostic

## Slide 29
D = 2% pour un risque de 50%
Evolution des dommages au niveau de la carotte L11 zone en bon état

## Slide 30
D = 9 % pour un risque de 2%correspondant au trafic actuel
Evolution des dommages au niveau de la carotte L11 zone en bon état

## Slide 31
Peu d’évolution du module en concordance avec un dommage faible
Evolution du module de la GB2 au niveau de la carotte L11 zone en bon état

## Slide 32
Evolution des dommages au niveau de la carotte L3 zone faïencée
Résultat du diagnostic

## Slide 33
D = 100% pour un risque de 50% au bout de 20 ans
Evolution des dommages au niveau de la carotte L3 zone faïencée

## Slide 34
Forte évolution du module en concordance avec les dommages élevés
Evolution des dommages au niveau de la carotte L3 zone faïencée

## Slide 35
Application d’ERASMUS
Détermination des solutions d’entretien
L’entretien doit résoudre les problèmes :
  d’arrachement au niveau de enrobé drainant
  des zones fissurées et en bon état pour une durée de 15 ans

## Slide 36
Application d’ERASMUS
Détermination des solutions d’entretien
Nota :
  Une couche d’enrobé drainant doit être fraisée avant d’appliquer une nouvelle couche pour des chaussées à trafics élevés

## Slide 37
Application d’ERASMUS
Détermination des solutions d’entretien
6 BBSG
Fraisage 6
6 BBSG
10 GB3
Fraisage 6

## Slide 38
Conclusions pour le cas de la structure bitumineuse épaisse
La détermination des dommages pour cette structure présentant principalement des arrachements au niveau du BBDr a permis de s’assurer que les zones en bon état avaient la capacité au niveau structurel de supporter encore 15 ans de trafic.
Rappelons que des entretiens sont aussi nécessaires pour prendre en compte les problèmes de Sécurité - Confort

## Slide 39
Conclusions
L’application d’ERASMUS au niveau de chaque carottage permet de déterminer pour chacune des couches :
  ses caractéristiques mécaniques,
  son endommagement
  sa durée « de vie résiduelle »
Remarque :
L’endommagement pour les chaussées à fort trafic devra être examiné avec le risque retenu pour le trafic actuel

## Slide 40
Merci de votre attention