## Slide 1: Entretien d’une structure contenant des HAP

## Slide 2
Objectif de l’étude
Propositions des solutions d’entretien d’une structure contenant des HAP
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

## Slide 3
Plan de l’exposé
Présentation de la section
Investigations
Réglementation concernant les enrobés avec des HAP
Détermination des entretiens par ERASMUS

## Slide 4
Présentation de la section
Longueur : 1,5 km
Largeur :  6,0 m
Trafic : 32 PL/J/SENS
Structure Souple

## Slide 5
Cahier des charges
Solutions d’entretien :
  Sans contrainte de seuil
  Seuil au niveau actuel
Couche de roulement BBSG 0/10 cl.2
Couche de base GB 0/14 cl.3
Durée de service : 20 ans
Progression du trafic : 2% arth.

## Slide 6
Investigations réalisées
Mesures de déflexion au déflectographe 03 dans les deux sens
Relevés de dégradation type M2
Uni transversal
9 Carottages  150
Recherche des HAP dans les enrobés

## Slide 7
Schéma itinéraire

## Slide 8
Schéma itinéraire
Découpage en Z. H. défl. & dégr.
ZH1a
ZH2
ZH1b
ZH3
ZH4

## Slide 9
Carottages

## Slide 10
Carottage
Aménagement carrefour 1990

## Slide 11
Carottages
Couches testées HAP
1000 mg/kg
1200 mg/kg
63 mg/kg
150 mg/kg
  HAP
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

## Slide 12
Schéma itinéraire
EN RIVE

## Slide 13
Synthèse
Profil transversal variable, présence d’élargissements
Nombreuses réparations
Épaisseurs bitumineuses : 3 à 10 cm
Présence de HAP dans la couche bitumineuse la plus ancienne (probablement sur tout l’itinéraire, à l’exception des reprises de chaussée)
Déflexion caractéristique 150/100 mm

## Slide 14
Réemploi des fraisats d’enrobé contenant des HAP
Extrait de :

## Slide 15
Réemploi des fraisats d’enrobé contenant des HAP
En dessous de 50 ppm (ou mg/kg), les enrobés peuvent être recyclés à chaud, à froid ou déposés en installation de stockage de déchets inertes (ISDI).
Entre 50 ppm et 500 ppm, les enrobés peuvent être recyclés à froid ou déposés en installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND).
Au-delà, de 500 ppm, les enrobés ne peuvent pas être recyclés et devront être orientés vers des ISDND ou des installations de stockage de déchets dangereux (ISDD)
2018 - Réponse à une question

## Slide 16
Réemploi des fraisats d’enrobé contenant des HAP

## Slide 17
Réemploi des fraisats d’enrobé contenant des HAP
Réutiliser à température ambiante
des agrégats d’enrobés, recyclés à 100 %, sans ajout de liant bitumineux
ou de régénérant, dans des structures de chaussées de trafic
T5, T4, T3

## Slide 18
Orientation, dans le cas présent, des fraisats d’enrobé contenant des HAP
1000 mg/kg
1200 mg/kg
63 mg/kg
150 mg/kg
  HAP
Retraitement à froid non autorisé.
Ils devront être orientés vers des ISDND ou des installations de stockage de déchets dangereux (ISDD)

## Slide 19
Application d’ERASMUS

## Slide 20
Application d’ERASMUS
Création d’un carottage fictif C1b pour tenir compte de la zone à forte déflexion 300/100 mm

## Slide 21
Application d’ERASMUS
déflexion | 140 | 300 | 100 | 175 | 150 | 100 | 100 | 30

## Slide 22
Application d’ERASMUS
1 - Recherche de solutions sans contrainte de seuil

## Slide 23
Application d’ERASMUS
6 BBSG
6 BBSG
8 GB3

## Slide 24
Application d’ERASMUS
Recherche d’une solution par décaissement partiel au niveau de la carotte 1b (déflexion 300/100 mm)

## Slide 25
Application d’ERASMUS
6 BBSG
6 BBSG
8 GB3
Fraisage 8
Décaissement partiel sur la demi-voie droite (40 m)

## Slide 26
Application d’ERASMUS
2 - Recherche de solutions avec contrainte de seuil (sans élévation du niveau de la chaussée)

## Slide 27
Application d’ERASMUS

## Slide 28
Application d’ERASMUS

## Slide 29
Application d’ERASMUS
Sans élévation de la structure
6 BBSG
11
GB3
4
1 3
10
surépaisseur
Demi voie droite rive
Demi voie gauche rive
2
Fraisage
Fraisage

## Slide 30
Application d’ERASMUS
Sans élévation de la structure
6 BBSG
11
GB3
4
1 3
10
surépaisseur
Demi voie droite rive
Demi voie gauche rive
2
Fraisage
Fraisage
 1300 tonnes de fraisat à mettre en décharge

## Slide 31
Conclusions
L’application d’ERASMUS avec les données des investigations conduit aux propositions de travaux suivantes :

## Slide 32
Conclusions
Sans contrainte de seuil :
mise en place d’une couche de 6 cm de BBSG cl.2, précédée d’un reprofilage et d’un décaissement partiel (fraisage de 8 cm, comblé par de la GB cl.3 sur 80 m2)

## Slide 33
Conclusions
2 - Avec une contrainte de seuil (pas d’élévation de la structure) :
  fraisage sur 16 à 21 cm,
  GB 0/14 cl.3, sur 10 à 15 cm,
  6 cm de BBSG cl.2
1300 tonnes d’enrobés avec des HAP orientés vers des ISDND ou des installations de stockage de déchets dangereux (ISDD)
Une recherche complémentaire des HAP sur l’itinéraire est souhaitable pour bien définir le tonnage des fraisats

## Slide 34
Conclusions
La solution définitive sera probablement un compromis entre ces deux stratégies d’entretien

## Slide 35
Merci de votre attention